| Z | Element | ray | Intensity (cps) | Energy (keV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Cu | Kα | 6.821 | 7.86-8.22 |
| 33 | As | Kα | 10.494 | 10.33-10.73 |
| 26 | Fe | Kα | 3115.829 | 6.23-6.57 |
| 22 | Ti | Kα | 30.126 | 4.35-4.66 |